Płyty uszczelkarskie

Novaform® 210	Novatec® HPN

Charakterystyka ogólna:

Novaform®	210	to	uniwersalny	materiał uszczelniający odpowiedni do standardowych aplikacji. Główne składniki w postaci wysokiej jakości włókna organicznego zapewniają wysoką jakość.

Novatec® HPN to wypróbowana i przetestowana kombinacja grafitu oraz włókien kewlarowych gwarantujących nadzwyczajną odporność na działanie temperatury i medium łącząca niską zawartość lepiszcza NBR i wysoką gęstość. Doskonała	adaptacja	do	nierówności powierzchni przylg oraz łatwość obróbki, cięcia, montażu to dodatkowe zalety Novatec® HPN.

Lepiszcze		 NBR	  NBR Aprobaty		WRC	  WRC Kolorystyka	czarny	czarny

Powierzchnia	Obustronnie powlekana A310 zapobiegająca przywieraniu uszczelki do kołnierzy

Obustronnie powlekana A310 zapobiegająca przywieraniu uszczelki do kołnierzy, opcjonalnie PTFE

Właściwości fizyczne:
(płyta o grubości 1,5mm)

Norma	Jednostka	Wartość	Norma	Jednostka	Wartość

Ciśnienie maksymalne	MPa	3	MPa	10
Temperatura pracy:
Ciągła	OC	200	OC	250
Chwilowa	OC	300	OC	400

Gęstość	
DIN 29 090-2	
[g/cm3]	
1,60	
DIN 29 090-2	
[g/cm3]	
1,50	
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 52 910			DIN 52 910			
-wzdłużnie:		[N/mm2]	9		[N/mm2]	9	
-poprzecznie:		[N/mm2]	5		[N/mm2]	7,5	
Naprężenia resztkowe σdE/16
175OC	DIN 52 913	
[N/mm2]	
25		
[N/mm2]	
38	
Ściśliwość	ASTM F36J	[%]	12	ASTM F36J	[%]	15	
Powrót elastyczny	ASTM F36J	[%]	50	ASTM F36J	[%]	30	
Odporność na media	ASTM F 146			ASTM F 146			
ASTM IRM 903	5h/150 OC			5h/150 OC			
- zmiana wagi		[%]	14		[%]	20	
- przyrost grubości
ASTM Fuel B	
5h/23 OC	[%]	6	
5h/23 OC	[%]	7	
- zmiana wagi		[%]	14		[%]	18	
- przyrost grubości		[%]	6		[%]	6	
Chłodziwo/woda (50:50)	5h/100 OC			5h/100 OC			
- zmiana wagi		[%]	30		[%]	15	
- przyrost grubości		[%]	20		[%]	6	

Obszary zastosowań:

•uszczelki głównie do niskich i średnich obciążeń
•pokrywy zaworów
•uszczelki mis olejowych

•rurociągi
•instalacje przemysłowe
•budowa maszyn

Wymiary [mm]:	1000x2000	1000x2000, 500x2000,1500x2000
Grubości [mm]:	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0	0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0

Płyty uszczelkarskie	

Novapress® Basic	Novaphit® Extra

Charakterystyka ogólna:

Doskonale	  dobrana		 kompozycja wysokojakościowych	włókien	aramidowych, specjalnych	wypełniaczy		połączonych elastomerem nitrylowo-butadienowym (NBR) dzięki którym płyta uzyskuje dobrą odporność na media oraz wysoką odporność na naciski.

Novaphit® Extra to płyta do wszechstronnych zastosowań wykonana z ekspandowanego grafitu zbrojonego stalową siatką.

Lepiszcze			NBR		- Aprobaty	DVGW, SVGW, HTB, KTW, VP 401, WRC		- Kolorystyka		pomarańczowy	grafitowy

Powierzchnia	Jednostronnie powlekana A310 zapobiegająca przywieraniu uszczelki do kołnierzy

grafitowa

Właściwości fizyczne:
(płyta o grubości 1,5mm)

Norma	Jednostka	Wartość	Norma	Jednostka	Wartość

Ciśnienie maksymalne	MPa	8	MPa	20
Temperatura pracy:
Ciągła	OC	150	OC	400
Chwilowa	OC	200	OC	550

Gęstość	
DIN 29 090-2	
[g/cm3]	
1,75	
DIN 29 090-2	
[g/cm3]	
1,20	
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 52 910			DIN 52 910			
-wzdłużnie:		[N/mm2]	14		[N/mm2]	8	
-poprzecznie:		[N/mm2]	6		[N/mm2]	7	
Naprężenia resztkowe σdE/16
175OC	DIN 52 913	
[N/mm2]	
30		
[N/mm2]	
46	
Ściśliwość	ASTM F36J	[%]	8	ASTM F36J	[%]	40	
Powrót elastyczny	ASTM F36J	[%]	60	ASTM F36J	[%]	10	
Ściśliwość na zimno εKSW	DIN 28 090-2	[%]	8			40	
Powrót elastyczny na zimno εKRW	DIN 28 090-2	[%]	3			4	
Pełzanie na gorąco εWSW/200	DIN 28 090-2	[%]	22			2,5	
Powrót elastyczny na gorąco εWSW/200	DIN 28 090-2	[%]	2			3	
Powrót elastyczny R	DIN 28 090-2	[mm]	0,040			0,060	
Wartość przecieku właściwego	DIN 3535-6	[mg/(m-s)]	≤ 0,100			-	
Wartość przecieku właściwego λ2,0	DIN 28 090-2	[mg/(m-s)]	0,100			-	
Odporność na media
ASTM IRM 903	ASTM F 146
5h/150 OC			ASTM F 146
5h/150 OC			
- zmiana wagi		[%]	7		[%]	20	
- przyrost grubości		[%]	2		[%]	7	
ASTM Fuel B	5h/23 OC			5h/23 OC			
- zmiana wagi		[%]	7		[%]	18	
- przyrost grubości		[%]	4		[%]	6	
Zawartość chlorków	Simens AV-9-	[ppm]	≤ 150		[ppm]	≤ 50	
	014						

Obszary zastosowań:

• technika sanitarna
• rurociągi
• instalacje przemysłowe

• obszary wysokich temperatur i ciśnień
• przemysł chemiczny
• rurociągi

Wymiary [mm]:	1500x1500	1500x1500
Grubości [mm]:	0,3; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0	0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0

Płyty uszczelkarskie	
Wykresy temperaturowo-ciśnieniowe

Novaform 210	Novatec HPN

Novapress Basic	Novaphit Extra

- zakres stosowania

Płyty uszczelkarskie Frenzelit – tabela odporności chemicznej

Medium chemiczne	Novapress 210	Novatec HPN	Novapress Basic	Novaphit Extra	
Aceton	●	◊	●	◊	
Alkohol etylowy	◊	◊	◊	◊	
Alkohol metylowy	◊	◊	◊	◊	
Amoniak	◊	◊	◊	◊	
Anilina	●	●	●	◊	
Benzen	◊	◊	●	◊	
Benzyna	◊	◊	◊	◊	
Chloroform	●	◊	●	◊	
Cykloheksanon	◊	●	◊	◊	
Etan	●	●	◊	◊	
Fenol	●	●	●	◊	
Glikol etylenowy	◊	◊	◊	◊	
Kwas fosforowy <5%	◊	◊	◊	◊	
Kwas mrówkowy	●	◊	●	◊	
Kwas octowy	●	◊	◊	◊	
Kwas siarkowy	●	●	◊	●	
Kwas solny <10%	●	◊	●	◊	
Metan	●	◊	◊	◊	
Nadtlenek wodoru	●	◊	●	◊	
Nafta	◊	●	●	◊	
Nafta świetlana	◊	◊	●	◊	
Octan etylowy	●	◊	●	◊	
Olej napędowy	◊	◊	◊	◊	
Olej przekładniowy	◊	◊	◊	◊	
Olej silnikowy	◊	◊	◊	◊	
Parafina	◊	◊	◊	◊	
Ścieki	◊	◊	◊	◊	
Siarczan sodowy	◊	◊	◊	◊	
Soda	◊	◊	◊	◊	
Spaliny <400C	●	◊	◊	◊	
Tlen	●	●	●	●	
Trójchloroetylen	●	●	●	◊	
Woda	◊	◊	◊	◊	
Woda morska	◊	◊	●	◊	
Wodorotlenek siarki	◊	●	●	◊	
Wodorotlenek sodu	◊	◊	◊	◊	
Wodorotlenek wapna	◊	◊	●	◊	
Związki mydła	◊	◊	◊	◊	
Związki skrobi	◊	◊	◊	◊	

◊ - dobra odporność
● – nie stosować

Płyty uszczelkarskie Frenzelit dostępne na zamówienie

Nazwa

T max chwilowa/ ciągła [OC]

Ciśnienie max. [MPa]

Opis

Wszechstronny	materiał,	który	ustalił	standardy.	Novapress

Novapress UNIVERSAL	250	10

UNIVERSAL jest odpowiedni dla wszystkich zastosowań przy wyższych temperaturach   i   ciśnieniach   stosowania,   zarówno   w   mediach gazowych jak i ciekłych.

Novapress FLEXIBLE/815	250	10	Niezrównane własności uszczelniające. Idealny materiał dla gazów i olejów przy niskich temperaturach.
MULTI II jest idealnym wyborem do użytku z nasyconą parą do 250° C

Novapress MULTI II	250	4

Novapress ACTIV	200	6

Novaform SK	600	0,3

Novatec PREMIUM II	300	10

Novatec SPECIAL	360	10

Novaphit VS	550	6

Novaphit SSTC	550	20

Novaphit Super HPC	550	25

Novaflon 100	260	5,5

Novaflon 200	260	8

Novaflon 300	260	8

Novaflon 500	160	10

i ciśnieniem 4 MPa. Dobra odporność na oleje, benzynę, smary i media gazowe czynią ten  materiał odpowiednim także  do  innych zastosowań.
Nowy materiał stanowiący połączenie wysokoprocentowego włókna aramidowego  i  wypełniaczy  związanych  NBR.  Płyty  składa  się  z twardego  olejoodpornego  trzonu  i  specjalnych  miękkich  warstw obustronnie  pokrywających  płytę  poprawiających  właściwości  w oleju. Płyta charakteryzuje się brakiem ‘puchnięcia’ w oleju. Podstawowymi   składnikami   płyty   są   wysokogatunkowe   włókna aramidowe  i	funkcjonalne wypełniacze. Materiał  posiada  bardzo wysoką  odporność  na  rozciąganie.  Novaform  SK  jest  idealnym rozwiązaniem do użytku ze spalinami silników Diesla, na przykład w budownictwie okrętowym.
Płyta jest materiałem grafitowo-kewlarowym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ciśnienia oraz długą żywotnością. Materiał może być stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu.
Płyta  grafitowo-kewlarowa szczególnie  polecana  do  stosowania  w środowisku pary wodnej. Wysoka odporność i jakość płyt PREMIUM pozwala uzyskać niskie koszty wymiany uszczelek.
Novaphit VS  jest  wysokoodpornym materiałem uszczelkarskim bez wzmocnienia siatką metalową ze stopniem czystości grafitu co najmniej 99%. Materiał szczególnie odporny na wysokie temperatury przy dużych i gwałtownych zmianach nacisku.
Materiał  identyczny  w  strukturze  do  materiału  VS  z  tym,  że dodatkowo wzmocniony siatką ze stali kwasoodpornej (1.4404, AISI
316 L) co pozwoliło uzyskać jeszcze lepszą odporność mechaniczną. Dzięki zastosowaniu kilku warstw siatki kwasoodpornej (takiej samej jak w płycie SSTC) podwyższono maksymalne ciśnienie pracy płyty
Novaphit do 25 MPa.
Zmodyfikowany materiał PTFE o dużej wydajności, wypełniony szklanymi mikrokulkami. Dzięki niezmiernie wysokiej ściśliwości jest szczególnie polecany do  kołnierzy o  dużej  wrażliwości takich jak kołnierze szklane, ceramiczne i FRP.
Zmodyfikowany materiał PTFE o dużej wydajności, wypełniony siarczanem baru. Duża odporność mechaniczna pozwala na pracę przy ciśnieniu 80 bar (dla próżni). Szczególnie polecany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Zmodyfikowany materiał PTFE o dużej wydajności, wypełniony krzemionką. Zapewnia równowagę pomiędzy odpornością chemiczną i właściwościami pełzania. Idealna do zastosowania w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Oferuje uniwersalną odporność chemiczną (0-14 pH). Charakteryzuje się idealnym dopasowaniem do kołnierza nawet przy jego dużej nieregularności. Szczególnie polecana przy kontakcie z żywnością a także w przemyśle farmaceutycznym.